PROGRAMMA ANALITICO di APPLICAZIONI INDUSTRIALI MATERIE PLASTICHE E GOMME (PARTE GOMME) A.A. 2007-2008

1)SCELTA DEI MATERIALI

a)la progettazione di una mescola ed aspetti di costo di formulazione e di processo

b)le caratteristiche delle materie prime e gli effetti principali sulle mescole

c)descrizione dettagliata delle principali materie prime: gomma naturale, gomma sintetica, nero, silice (caratteristiche, metodi di produzione e proprietà conferite in mescola)

d)mescole crude e vulcanizzate(differenze concettuali e principali caratteristiche dei prodotti crudi e vulcanizzati in relazione alla processabilità ed all’applicazione)

e)esercizio sul costo completo di una ricetta applicando 2 formulazioni

2)REOLOGIA E PROCESSABILITA’

a)concetti fondamentali di reologia per elastomeri crudi e vulcanizzati (modelli di Maxwell e Voigt, curva di rilassamento, proprietà di flusso)

b)interazione carica polimero in Banbury ed Intermix in sistemi binari e ternari

c)valutazione della processabilità in roll mill ed internal mixers e correlazione con la micro e macrostruttura dei polimeri

3)IL PROCESSO DI MESCOLAZIONE ed IL SUO CONTROLLO IN TEMPO REALE

a)il mixing nell’industria  con flusso di attività

b)obiettivi ed aspetti di qualità e costo

c)aspetti di criticità

d)il processo di confezione mescole e le fasi principali

e)la processabilità al mescolatore aperto e le regioni di Tokita –White

f)la processabilità al Banbury ed all’Intermix

g)il controllo del ciclo in tempo reale utilizzando i parametri di processo

h)aspetti costruttivi con particolare riferimento ai rotori ed agli effetti sulle mescole

i)le tecniche di mixing (monostadio, multistadio, upside down)

l)un esempio concreto:le mescole con silice e le loro peculiarità

m)il macchinario principale  ed ausiliario

n)la mescolazione in continuo

o)aspetti di usura dei materiali

p)aspetti gestionali di una realtà produttiva di mescole

4)LA FORMATURA

a)obiettivi industriali

b)estrusori hot feed e cold feed

c)le principali componenti di un estrusore

d)teoria e pratica della vite

e)linee di estrusione industriali (finalità e criticità)

# 5)LA VULCANIZZAZIONE

a)descrizione del processo

b)sistemi di vulcanizzazione

c)meccanismo di vulcanizzazione

d)effetto sulle caratteristiche delle mescole

e)dipendenza della vulcanizzazione dal tempo e dalla temperatura

g)tipi di macchine

h)vulcanizzazione a compressione ed iniezione

i)i metodi di misura dei parametri del processo

l)le tecniche industriali di vulcanizzazione

6) ASPETTI DI QUALITA DELLE MESCOLE

La qualità e l’uniformità delle mescole industriali

I controlli rapidi ed i controlli statistici

Metodologie per la riduzione delle mescole industriali irregolari